孝义市金精化工有限公司
产品检验报告
	产品名称
	洗油

	检验标准
	GB/T 24209-2009   GB/T 24208-2009   GB/T 24207-2009  
GB/T 24206-2009

	生产厂家
	孝义市金精化工有限公司

	生产地址
	山西省吕梁市孝义市下堡镇昔颉堡

	质量标准
	GB/T 24217-2009 

	产品批号
	20171203

	产品数量
	60吨

	质量指标
	检验结果

	初流
	≧230℃
	初流
	235℃

	 270  ℃前流出量
	75
	 270  ℃前流出量
	78

	 300  ℃前流出量
	90
	 300  ℃前流出量
	93

	   ℃前流出量
	
	   ℃前流出量
	

	萘含量%
	≦15
	萘含量%
	8

	酚含量%
	≦0.5
	酚含量%
	0.2

	水分%
	≦1.0
	水分%
	0.2

	密度
	≦1.06
	密度
	1.058

	15℃结晶物
	无
	[image: 检验章]15℃结晶物
	无

	外观
	黑色
	外观
	黑色

	检验日期
	2017年 12  月 3 日

	检验结论
	经检验该产品符合GB/T 24217-2009质量标准，准予出厂。

	检验员
	


[bookmark: _GoBack]
孝义市金精化工有限公司
产品检验报告
	产品名称
	精制洗油

	检验标准
	GB/T 24209-2009   GB/T 24208-2009   GB/T 24207-2009  
GB/T 24206-2009

	生产厂家
	孝义市金精化工有限公司

	生产地址
	山西省吕梁市孝义市下堡镇昔颉堡

	质量标准
	GB/T 24217-2009 

	产品批号
	

	产品数量
	

	质量指标
	检验结果

	初流
	≧230℃
	初流
	235℃

	  270 ℃前流出量
	≧75
	 270  ℃前流出量
	82

	  300 ℃前流出量
	≧90
	 300  ℃前流出量
	95

	   ℃前流出量
	
	   ℃前流出量
	

	萘含量%
	≦10
	萘含量%
	6

	酚含量%
	≦0.5
	酚含量%
	0.3

	水分%
	≦1.0
	水分%
	0.2

	密度
	≦1.06
	密度
	1.055

	15℃结晶物
	
	15℃结晶物
	

	外观
	淡黄色透明
	外观
	[image: 检验章]淡黄色透明

	检验日期
	年   月  日

	检验结论
	经检验该产品符合GB/T 24217-2009质量标准，准予出[image: 检验章]厂。

	检验员
	



孝义市金精化工有限公司
产品检验报告
	产品名称
	脱苯洗油

	检验标准
	GB/T 24209-2009   GB/T 24208-2009   GB/T 24207-2009  
GB/T 24206-2009

	生产厂家
	孝义市金精化工有限公司

	生产地址
	山西省吕梁市孝义市下堡镇昔颉堡

	质量标准
	GB/T 24217-2009 

	产品批号
	20171201

	产品数量
	90吨

	质量指标
	检验结果

	初流
	≧230℃
	初流
	238℃

	 266  ℃前流出量
	≧90
	 266  ℃前流出量
	92

	 270  ℃前流出量
	≧95
	 270  ℃前流出量
	96

	   ℃前流出量
	
	   ℃前流出量
	

	萘含量%
	≦1.5
	萘含量%
	1.3

	酚含量%
	≦0.5
	酚含量%
	0.2

	水分%
	≦1.0
	水分%
	0.1

	密度g/cm³
	≦1.05
	密度g/cm³
	1.045

	15℃结晶物
	无
	15℃结晶物
	无

	外观
	黑色
	[image: 检验章]外观
	黑色

	检验日期
	2017年 12  月 03  日

	检验结论
	经检验该产品符合GB/T 24217-2009质量标准，准予出厂。

	检验员
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